KSY02行李舱防滑板招标要求

- 物料说明

- 423031013-行李舱双面覆膜防滑板，（长*宽*高=1220*2440*12）--单位mm

423031014-行李舱双面覆膜防滑板，（长*宽*高=1450*2440*12）--单位mm

423031015-行李舱双面覆膜防滑板，（长*宽*高=915*2440*12）--单位mm

- 技术要求

1、本次开发的  防滑板    采用 高温热压覆膜 工艺，表观不允许存在污染、缝隙、孔洞、针结、活结等缺陷，产品拼装缝隙均匀，固定可靠。

2、材料(含首台样件）应符合《JT/T 1095营运客车内饰材料阻燃特性》，以及QC/T236、环保和结构强度等相关国家和行业标准，如下：

1）防滑板气味等级应满足以下表1要求：

表1  内饰材料气味等级要求

| 序号 | 非金属材料 | 23℃气味强度 | 40℃气味强度 | 80℃气味强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘接、密封胶 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 |
| 2 | 地板基材 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 |
| 3 | 热熔胶 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 |
| 注：未注明材料23℃气味强度≤3.0,80℃气味强度≤3.5。 |  |  |  |  |

- 防滑板的外观质量要求需满足表2要求：

表2  防滑板的外观质量要求

| 缺陷名称 | 面板 | 背板 |
| --- | --- | --- |
| 表面污染 | 不允许 | 不允许 |
| 边角缺损 | 公称幅面内不超过1mm | 公称幅面内不超过1mm |
| 缝隙、孔洞、针结、活结等缺陷 | 不允许 |  |
| 分层、楞筋 | 在光线充足情况下，在500mm距离目视，若光线不足情况下，借助手电在500mm距离辅助观看，无明显分层、楞筋缺陷。(楞筋长度小于30mm,200mm钢板尺靠上，缝隙不大于 1mm)。 | 无分层，楞筋 |
| 打钉后无明显楞筋缺陷 | 打钉后站在舱门位置目视， 自然光不足时，可借助手电 在舱门位置目视，不允许出 现明显楞筋，分层，鼓泡缺 陷。(楞筋长度小于30mm,200mm钢板尺靠上， 缝隙不大于1mm)。 | 不做要求 |

- 表皮耐刮擦要求：在行程100mm，重锤质量1.5Kg的条件下，用粗帆布经3000次/h频率摩擦2h试验，磨损量≤0.1mm。

5、产品要求在 -40 ℃至 80  ℃环境温度范围内正常使用，不应出现起泡、开裂、变形、分层等现象；外覆涂层工艺不得出现脱革、起泡、起皱、拉裂等现象。需确保同一批次产品，色差值ΔE≤1.0。

6、本产品的主调颜色为黑色，具体颜色以订单配置要求为准，按物料代码执行（一物一码）。

7、 材料符合环保检测要求（按VDA 275\VDA 275标准检测方法执行）：

(1)、TVOC（μgC/g）＜     50         。

(2)、甲醛释放量（mg/kg）＜   10       。

(3)、苯、甲苯（μgC/g)＜    5        。

(4)、二甲苯（μgC/g)＜      15        。

8、材料气味符合XMQQ 001 非金属内饰材料气味散发性标准及试验方法，  23±2 ℃      时气味等级≤   3   ，  80±2 ℃ 时气味等级≤   3.5   。

9、产品材料组成：   80%的杨木+桉木、10%酚醛树脂胶、10%酚醛树脂胶膜纸，板材背后（接触车外部分）需覆膜，材质符合下述耐盐雾腐蚀性能；

10、物料尺寸：  状态1：915*2440*12、状态2：1220*2440*12 1450*2440*12 （长*宽*高-单位mm）

11、防滑板尺寸和公差应符合以下要求：

1）宽度及长度尺寸控制符合图纸，长度公差为[0,+5],宽度公差为[0,+5],用钢板尺测 量，精确至1mm。

2）直线部分直线度小于1mm,  检测时将两块板边缘靠紧后最大间隙小于2mm,  用钢板尺 检测，精确至0.5mm。

3）厚度公差为用游标卡尺检测8个点如下图，取平均值，平均值在公差范围内，精确到

0.1mm。

| 板材厚度 | 公差 | 最小厚度要求 |
| --- | --- | --- |
| 10mm | [0,+1] | 最小厚度不低于10mm |
| 12mm | [-0.7,+0.5] | 最小厚度不低于11.3mm |

4）胶合板翘曲度应不超过1%

- 防滑板两对角线长度之差值符合表3的规定，检测时用钢卷尺，精确1mm

- 表3  防滑板的对角线公差要求

| 对角线长度 | 允许值 |
| --- | --- |
| ≤1500 | ≤3 |
| >1500~2500 | ≤4 |
| >2500 | ≤5 |

- 防滑板理化性能需满足表4要求

- 表4  防滑板的理化性能要求

| 项目 | 单位 | 规定值 | 试验方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | % | 6～10 | 依据 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3 条：随机选取 3 块样品，每块样品在距边缘 25mm 处截取 20mm×20mm× 板材全厚的试样，在 103±2℃烘箱中烘干至恒重，计算含水率（含水率 =（烘干前质量 - 烘干后质量）/ 烘干前质量 ×100%） | 1. 初始测试结果在 6%～10% 范围内，判定合格；超出范围则不合格；2. 经高低温交变、水浸 - 干燥等环境试验后，含水率变化量≤±1.5%，且最终值仍在 6%～10% 范围内，判定合格 |
| 静曲强度-纵向(板长方向 ) | MPa | ≥40 | 依据GB/T 17657-2013 4.9 条：采用 3 点弯曲试验，试样尺寸为（24h+50）mm×50mm× 板材全厚（h为板材厚度），跨距为20h，加载速度为 5mm/min，记录最大载荷，计算静曲强度（σ=3FL/2bh²，F 为最大载荷，L为跨距，b为试样宽度，h为试样厚度） | 1. 初始测试结果≥40MPa，判定合格；＜40MPa 则不合格；2. 经高低温交变试验后，强度保留率≥85%（保留率 =（试验后强度平均值 / 初始强度平均值）×100%），且试验后强度≥34MPa，判定合格；3. 经水浸 - 干燥试验后，强度保留率≥80%，且试验后强度≥32MPa，判定合格 |
| 静曲强度-横向(板宽方向 ) | MPa | ≥30 | 同纵向静曲强度试验方法，试样尺寸及加载参数一致，仅测试方向为板宽方向 | 1. 初始测试结果≥30MPa，判定合格；＜30MPa 则不合格；2. 经高低温交变试验后，强度保留率≥85%，且试验后强度≥25.5MPa，判定合格；3. 经水浸 - 干燥试验后，强度保留率≥80%，且试验后强度≥24MPa，判定合格 |
| 弹性模量 | MPa | ≥4.0×10³MPa | 依据 GB/T 17657-2013 4.9 条：在静曲强度试验过程中，记录载荷 - 挠度曲线，取比例极限段计算弹性模量（E=L³ΔF/4bh³Δf，ΔF 为比例极限内的载荷增量，Δf 为对应载荷增量的挠度增量） | 1. 初始测试结果≥4.0×10³MPa，判定合格；＜4.0×10³MPa 则不合格；2. 经高低温交变、水浸 - 干燥等环境试验后，弹性模量保留率≥80%，且试验后值≥3.2×10³MPa，判定合格 |
| 浸渍剥离性能 | mm | 剥离或分层同层累积长度≤ 25mm | 依据 GB/T 17657-2013 4.19 条：试样尺寸为 75mm×25mm× 板材全厚，将试样浸入（70±2）℃的水中 2h 后，取出置于（60±3）℃烘箱中干燥 2h，重复 3 次循环后，观察剥离情况，测量同层剥离累积长度 | 1. 初始测试同层剥离累积长度≤25mm，判定合格；＞25mm 则不合格；2. 经耐盐雾、耐化学介质试验后，剥离长度增长值≤5mm，且总长度≤30mm，判定合格 |
| 耐高低温性能 | -40~80 | 无裂纹 | 依据 GB/T 1039-2008《塑料 力学性能试验方法总则》附录 A：选取 3 块 100mm×100mm× 板材全厚的试样，四角距离边缘10mm处各固定一个M4*30沉头自攻螺钉，分别置于 - 40℃低温箱中保温 4h，取出恢复至室温后观察；再置于 80℃高温箱中保温 4h，取出恢复至室温后观察 | 1. 单次高低温处理后无裂纹、变形、分层，判定合格；出现任意一项缺陷则不合格；2. 经 10 次高低温交变循环后，仍无上述缺陷，且尺寸变化率符合要求，判定合格；3.单次高低温处理后，按静曲强度要求施加静态载荷，观察无开裂、变形、分层，判定合格 |
| 冲击韧性 | KJ/m2 | ≥18 | 依据 GB/T 17657-2013 4.13 条：采用简支梁冲击试验，试样尺寸为 80mm×15mm× 板材全厚，无缺口，冲击能量为 2J，测试纵向冲击韧性 | 1. 初始测试结果≥18KJ/m²，判定合格；＜18KJ/m² 则不合格；2. 经高低温交变试验后，冲击韧性保留率≥80%，且试验后值≥14.4KJ/m²，判定合格 |
| 胶合强度 | MPa | ≥0.9 | 依据 GB/T 17657-2013 4.12 条：试样尺寸为 50mm×50mm× 板材全厚，采用木材胶黏剂拉伸剪切试验方法，加载速度为 1mm/min，记录破坏载荷，计算胶合强度（σ=F/A，F 为破坏载荷，A 为粘结面积） | 1. 初始测试结果≥0.9MPa，判定合格；＜0.9MPa 则不合格；2. 经高低温交变试验后，胶合强度保留率≥80%，且试验后值≥0.72MPa，判定合格；3. 经水浸 - 干燥试验后，胶合强度保留率≥75%，且试验后值≥0.675MPa，判定合格 |
| 水浸-干燥静曲强度 | MPa | ≥30 | 依据 GB/T 13123-2008《竹编胶合板》7.4 条：试样尺寸同静曲强度试验，将试样浸入（20±2）℃水中 24h 后，取出在（60±3）℃烘箱中干燥至恒重，进行 3 点弯曲试验，计算静曲强度 | 1. 初始测试结果≥30MPa，判定合格；＜30MPa 则不合格；2. 经 5 次水浸 - 干燥循环后，强度保留率≥75%，且试验后值≥22.5MPa，判定合格 |
| 耐盐雾腐蚀性能 | h | 1000h 无明显腐蚀、分层 | 依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》：选取 3 块 100mm×100mm× 板材全厚的试样，进行中性盐雾试验（5% NaCl 溶液，温度 35℃，连续喷雾 1000h），试验后取出冲洗、干燥，观察外观及结构完整性 | 1. 试验后无明显腐蚀、分层、鼓泡，判定合格；出现任意一项缺陷则不合格；2. 表面色差 ΔE≤2.0（依据 GB/T 22460-2008《塑料 色差测量》），判定合格 |
| 抗疲劳性能 |  | 10⁶次循环加载无破损 | 依据 GB/T 16491-2008《电子万能试验机》：采用三点弯曲疲劳试验，试样尺寸同静曲强度试验，加载载荷为静曲强度的 30%，频率 10Hz，循环次数 10⁶次，试验后观察试样状态 | 1. 试验后无破损、分层、明显变形，判定合格；出现任意一项缺陷则不合格；2. 疲劳试验后静曲强度保留率≥75%，判定合格 |
| 防滑性能（干态 / 湿态） | BPN | 干态≥60，湿态≥50 | 依据 GB/T 24508-2023《汽车轮胎湿路面抓着性能试验方法》适配调整：采用摆式摩擦系数测定仪，在板材表面干态（无水分）和湿态（喷洒少量清水，表面形成水膜）条件下，分别测试 5 个不同点位，取平均值 | 1. 初始测试干态 BPN≥60、湿态 BPN≥50，判定合格；任意一项不满足则不合格；2. 经 10000 次耐磨试验后，干态 BPN≥55、湿态 BPN≥45，判定合格 |
| 耐化学介质性能 |  | 无明显变色、鼓泡、开裂 | 选取 3 块 50mm×50mm× 板材全厚的试样，分别浸泡在柴油（客车常用燃料）、5% NaOH 溶液（模拟碱性污染物）、5% HCl 溶液（模拟酸性污染物）中，常温浸泡 48h 后，取出冲洗、干燥，观察外观变化 | 1. 试验后无明显变色、鼓泡、开裂、溶胀，判定合格；出现任意一项缺陷则不合格；2. 尺寸变化率≤±0.8%，质量变化率≤±2.0%，判定合格 |
| 耐污染性能 |  | 5级要求 | 依据《GB/T 17657-人造板及饰面人造板理化性能实验方法》4.40表面耐污染性能测定-方法1 | 5级要求:无明显变化要求 |
| 注：弹性模量、冲击韧性均为纵向，即板长方向；浸渍剥离性能按照GB/T 17657 4.19中的方法测定，水浸-干燥静曲强度采用(GB/T 13123第7.4条检测方法)。 |  |  |  |  |

- 防滑板阻燃性能需满足表5、表6中关于铺地材料中对于地板基材、行李舱覆盖物的阻燃要求

- 表5  GB-38262内饰材料阻燃要求

| 类别号 | 应用材料 |  | 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水平燃烧/ (mm/min) | 垂直燃烧/ (mm/min) | 氧指数/% | 烟密度等级 | 燃烧性能等级 |
| 1 | 内饰板材 |  | 不低于B | ≤100 | 一 | ≤75 | 一 |
| 2 | 铺地材料 | 地板覆盖物 | A-0 | - | ≥30 | 一 | B₁ (B-sl,to) |
|  |  | 地板基材，行李舱覆盖物 | 不低于B | ≤100 | ≥26 | ≤75 | 一 |
| 注：“一”该零件不进行此项试验， |  |  |  |  |  |  |  |

表6  JT-1095内饰材料阻燃要求

|  | 应用材料 |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  |  | 水平燃 烧 mm/min | 垂直燃烧 mm/m in | 氧指数 % | 烟密 度等 级 | 燃烧 性能 等级 | 产烟 | 烟气 毒性等级 | 熔融 特性 | 耐油 性 |
| 1 | 铺地材 料 | 地板覆盖物 | A-0 | 一 | ≥30 | - | B-B | s1 | t0 | 一 |  |
|  |  | 地板基材、行李舱覆盖物 | 不低于 B | ≤ 100 | ≥26 | ≤75 | 一 | 一 | 一 | 一 |  |
| 注1:“一”该内饰材料不进行此项试验。 注2:燃烧性能等级、产烟特性等级、烟气毒性等级试验项目分别对应GB 8624-2012中表3、表B.1、表B.3的分 级判据。 注3:耐油性试验项目仅针对燃料为柴油的营运客车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 垂直阻燃性能必须满足ECE-R118-关于用于某些类型机动车辆内部结构的材料的燃烧特性的认证统一测定要求。

- 16、在正常使用情况下，十年内防滑板本身不得出现腐烂、脱层、塌陷、开裂、翘曲变形等现象。

- 17、防滑板正面干湿花外观质量应达到合格品要求，即需同时满足以下三条

- a) 与封样样件相比无明显干湿花；

- b)  与封样样件相比连续干湿花的长度不能超过100mm;

- c) 与封样样件相比干湿花的区域不能超过三处。

- 18、在满足国标、行标、企标相关规定外，乙方应保证所供产品在我司客车运营周期内、正常使用情况下不出现功能失效、腐蚀、爆炸、着火等质量问题发生。

19、产品符合金龙公司相关企业标准。

- 开发说明

- 1、防滑板安装后无开裂反馈，整体安装平整美观，主体颜色以黑色为主，其余颜色需求按通知单要求执行；

- 关键节点要求

1）乙方样件件到料时间2026年6月15日；评审后，7天内完成问题点整改，并提供完整的改善进度计划表

2）乙方应在所有材质选定后，同步进行以下认证资料的准备：检验依据为GB38262的强检报告、检验依据为JT 1095的强检报告、检验依据为ECE R118的Emark认证证书（包含水平燃烧、垂直燃烧和熔融），前者要求材料定型后20天内提供。

3）针对上述所有试验验证需求，乙方需于小批量安装之前提供完整报告。

4）乙方在小批量供货前提交完整的PPAP资料，资料清单包括以下：

| 序号 | 清单明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABCD表 |  |
| 2 | CT-B-020_V1.0外观承认报告 |  |
| 3 | CT-B-062_V4.0零部件检验基准书记录表 |  |
| 4 | CT-P-022_V1.0CP控制计划表 |  |
| 5 | CT-R-035_V1.0关键重要特性管制清单 |  |
| 6 | CT-R-047_V1.0设计FMEA分析表 |  |
| 7 | CT-R-048_V2.0制程PFMEA分析表 |  |
| 8 | CT-R-078_V1.0设计变更申请单 |  |
| 9 | CT-R-089_V1.0过程问题管理表 |  |
| 10 | CT-R-116_V1.0PPAP文件检查表（大巴） |  |
| 11 | CT-R-117_V1.0零件提交保证书（PSW）（大巴） |  |
| 12 | CT-R-118_V1.0零件生产过程流程图 |  |
| 13 | CT-R-119_V1.0PPAP临时批准计划书（大巴） |  |
| 14 | CT-R-120_V1.0散装材料要求检查表（大巴） |  |
| 15 | CT-R-121_V1.0零件设计或工程变更通知（大巴） |  |
| 16 | CT-R-122_V1.0KL大巴零件OTS书面验收报告 |  |